| 附录一：元素测定方法索引 |
| --- |
|  |  | 页码 |
| Ag | 用邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定定影液中微量银 |  |
| Al | 用三溴偶氮胂直接光度法测定锌合金中痕量铝 |  |
|  | 用5'-硝基水杨基荧光酮光度法石灰石、石英砂、石膏中微量铝 |  |
|  | 用邻氯苯基荧光酮光度法测定钢铁、石灰石、石英砂样品中微量的铝 |  |
| As | 用二硫代二安替比林甲烷光度法测定大苏打及洗硫废水中微量砷 |  |
| Au | 用对溴苯酚偶氮若丹宁光度法测定废水中金 |  |
| B | 用1-(2-羟基-3-甲氧基苯甲醛缩氨基)-8-羟基-3,6-萘二磺酸光度法测定氧化镁中微量硼 |  |
| Ba | 二溴对磺酸基偶氮胂光度法测定硅钡孕育剂中痕量钡 |  |
|  | 用二溴对甲基偶氮甲磺光度法测定陶瓷电容钛酸钡烧结物中微量钡 |  |
|  | 用二溴对甲基偶氮溴羧光度法测定钛酸钡烧结物中微量钡 |  |
| Bi | 用对氯偶氮氯膦光度法测定锡基、铅基合金和紫铜中痕量的铋 |  |
|  | 用二溴对甲基偶氮羧胂光度法测定铜合金中痕量铋 |  |
|  | 二溴对氯偶氮羧胂光度法药物中微量铋的测定 |  |
|  | 用三溴偶氮氯膦光度法测定粗铅和人发中痕量铋 |  |
|  | 用2-(3,5-二溴-2-吡淀偶氮)-5-二乙氨基酚光度法测定电解铜、纯镍和纯铝等金属材料中微量铋 |  |
|  | 用二溴苯基荧光酮光度法测定铜合金中微量铋 2,3,4-三羟基-4'-碘-偶氮苯光度法测定铜合金中铋 用三羟基-4'-磺基偶氮苯光度法测定铜合金、含铜试样及铜矿样品中微量铋 |  |
| Ca | 二溴对磺酸基偶氮胂光度法测定锰矿中痕量钙 |  |
|  | 间羧基偶氮羧光度法测定钨酸钠中痕量钙 |  |
|  | 用间氯偶氮安替比林光度法测定水中钙 |  |
|  | 间氯偶氮安替比林光度法测定岩石矿物中微量钙 间氯偶氮安替比林光度法测定烧结矿、铁矿石中钙 间氯偶氮安替比林光度法测定水泥生料中钙 用间氯偶氮安替比林测定血清中钙 |  |
| Cd | 用邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定废水中微量镉 |  |
|  | 用1-(5-羧基-1,3,4-三氮唑基)-3-硝基苯基偶氮)苯基]重氮氨基偶氮苯光度法测定环境水样及工业废水中微量镉 |  |
|  | 用4-氯-2-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定废水中微量镉 用3,5-二溴-2-吡啶重氮氨基偶氮苯光度法测定废水中微量镉 用2-羟基-3-羧基-5-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定人发中微量镉 |  |
|  | 用2-羟基-5-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定锌合金中微量镉 |  |
|  | 用4-甲基-2-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定废水中微量镉 |  |
|  | 用邻羟基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定电镀废水中微量镉 |  |
|  | 用苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定岩石试样中痕量镉 |  |
| ΣCe | 用二溴对甲偶氮氯磺光度法测定钢铁样品中铈组稀土 用二溴对甲基偶氮溴磺光度法测定钢铁中铈组稀土总量 用二溴对氯偶氮甲磺光度法测定钢铢中铈组稀土总量 对硝基偶氮氯膦光度法测定镍基合金中铈组稀土 对硝基偶氮氯膦光度法测定矿石中铈组稀土 对硝基偶氮氯膦光度法测定铜基合金中微量铈及铈组稀土 用间磺酸基偶氮氯膦光度法测定钨铈合金中铈 对乙酰偶氮氯膦光度法测定钢铁中稀土总量 用二溴对磺酸基偶氮氯膦光度法测定合金钢中稀土总量 用二溴对甲基偶氮羧胂光度法测定钨铈合金中铈 二溴对氯偶氮羧胂光度法测定生物样中微量的铈 用二溴对硝基偶氮氯膦光度法测定镍基合金中铈组稀土 用二溴对硝基偶氮氯膦光度法测定钼钛锆铈合金中的铈 二溴羧基偶氮胂光度法测定钢铁中铈组稀土 二溴羧基偶氮胂光度法测定土壤中铈组稀土元素 PMBP-石油醚萃取分离二溴硝基偶氮氯膦光度法测定显色管玻璃中铈 二溴硝基偶氮氯膦光度法测定钼钛锆铈合金中的铈 间硝基偶氮氯膦应用此法测定了废水、铁基、镍基合金],铝合金和独居石中的铈组稀土 稀土总量的测定 二溴对甲基偶氮磺光度法测定钢铁中铈组稀土总量 二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定氧化钇中痕量铈 二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定镁合金中痕量铈 |  |
| Co | 苦胺酸偶氮变色酸光度法测定钢铁中微量钴 用5-Br-PADAP光度法测定地质样品及钢铁中微量钴 |  |
|  | 用meso-四（4-甲基-3-磺酸基苯）卟啉光度法测定合成氨触媒、冶煤炼厂工业水中微量钴 |  |
| Cu | 二溴对氯偶氮氯膦光度法测定铝合金中微量铜 |  |
|  | 用三溴偶氮胂直接光度法测定铝合金中痕量铜 |  |
|  | 用间磺酸基偶氮安替比林光度法测定废水中微量铜 |  |
|  | 间氯偶氮安替比林光度法测定铝合金中微量铜 间氯偶氮安替比林光度法测定废水中微量铜 |  |
|  | 用3,5-diCI-PADMA光度法测定铝合金中微量铜 |  |
|  | 用Meso-四(4-甲氧基苯基)卟啉光度法测定测定地下水中微量铜 |  |
|  | 用Meso-四(4-甲基-3-磺酸基苯)卟啉光度法测定铝合金、人发、面粉及水样中痕量铜 |  |
| Cr | 二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定电镀废水中的铬(VI)和总铬量 |  |
| Fe | 用二溴对氯偶氮氯膦光度法测定铝合金中微量铁 |  |
|  | 用3,5-diCI-PADMA光度法测定铝及铝合金中微量铁 |  |
|  | 用5-Br-PADAP光度法测定菱镁矿中的铁和汔油中的环烷酸铁 |  |
| Ga | 1.用二溴苯基荧光酮光度法测定矿石中微量镓 |  |
| Ge | 用水杨基荧光酮光度法测定铜锌矿、铅锌矿中微量锗 |  |
|  | 用邻硝基苯基荧光酮光度法测定铝合金和阳极泥中的微量锗 |  |
|  | 三甲氧基苯基荧光酮光度法测定食品中微量锗 |  |
| Hg | 用邻甲氧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定工业废水中痕量汞 |  |
|  | 用苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定废氢化汞触媒浸取液、河水及茶叶中微量汞 |  |
| IO3- | 用5-Br-PADAP光度法测定硝酸钠和氯酸钾中微量IO3- |  |
| In | 用邻氯苯基荧光酮光度法测定锡箔和铅挖样中微量铟 |  |
| Ir | 用5-(5-硝基-2-吡啶偶氮)-2,4-二氨基甲苯光度法测定催化剂中微量铱 |  |
| Mg | 二溴对氯偶氮胂光度法测定铝合金中痕量镁 |  |
| Mn | 用Meso-四(4-甲氧基苯基)卟啉光度法测定自来水中微量锰 二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定碳钢及低合金钢中锰 |  |
| Mo | 用氯磺酚S光度法测定钢铁中的钼 |  |
|  | 用邻硝基苯基荧光酮光度法测定合金钢中微量钼 |  |
|  | 二溴羟基苯基荧光酮光度法测定钢中痕量钼 |  |
|  | 用二溴邻硝基苯基荧光酮光度法测定低合金钢中微量钼 三羟基-4'-磺基偶氮苯光度法测定低合金钢或合金铸铁中微量钼 |  |
|  | 对羧基苯基荧光酮光度法测定钢铁中微量钼 |  |
|  | 对羧基苯基荧光酮光度法测定食品中微量钼 |  |
| NO2- | 用2-(3,5-二溴-2-吡淀偶氮)-5-二乙氨基酚光度法测定环境水中微量NO2- |  |
| Nb | 用间乙酰基氯磺酚光度法测定钢中铌 |  |
|  | 用4,8-萘二磺酸偶氮氯磺酚光度法测定钢铁中铌 |  |
|  | 用间羧基偶氮苦胺酸光度法测定钢铁中微量铌 |  |
| Ni | 用邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定食用油中痕量的镍 |  |
|  | 用苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定金属钨中痕量的镍 |  |
|  | 用meso-四(4-甲基-3-磺酸基苯)卟啉光度法测定工业废水及合金中痕量镍 |  |
| Pb | 二溴对甲基偶氮羧胂光度法测定铜合金中痕量铅 |  |
|  | 二溴对甲偶氮磺光度法测定铜合金中铅 |  |
|  | 二溴对甲基偶氮甲磺光度法测定食品包装材料、容器表面铅迁出量 |  |
|  | 用二溴对甲偶氮氯磺光度法测定铜合金中微量铅 |  |
|  | 用二溴对甲基偶氮溴磺光度法测定铜合金中微量铅 用二溴对甲基偶氮溴磺光度法测定食品中微量铅 用二溴对甲基偶氮溴磺光度法测定钛酸钡烧结物中微量的钡 |  |
|  | 用对乙酰基苯偶氮羧光度法测定铅铜合金中痕量铅 |  |
|  | Meso-四(4-磺酸基苯基)卟啉光度法测定自来水、桃叶中痕量铅 用T(DBHP)P光度法和二阶导数光谱法测定临床样品中痕量铅 用T(DBHP)P光度法测定土壤样品中痕量铅 用Meso-四(4-甲基-3-磺酸基苯)卟啉光度法测定食品包装、啤洒及小麦粉中痕量铅 |  |
| Pd | 用PAN-6S光度法测定钯-碳催化剂和镍-铝催化剂中微量钯 用2-羟基-3-羧基-5-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定贵金属二次合金中微量钯 用Meso-四(4-甲基-3-磺酸基苯)卟啉光度法测定钯催化剂中钯含量 对氯苯酚偶氮罗丹宁光度法测定钯-碳催化剂中钯 用邻磺酸基苯偶氮若丹宁光度法测定钯-碳催化剂中钯 |  |
| Pt | 用3,5-diCI-PADMA光度法测定催化剂中微量铂 |  |
| Sb | 邻硝基苯基荧光酮光度法测定不含锡的纯铜及黄铜中微量锑 用邻氯苯基荧光酮光度法测定铅锌矿及铝合金中微量锑 用三羟基-4'-磺基偶氮苯光度法测定镁合金及锌合金中微量锑 |  |
| Sc | 用均三溴氯磺酚光度法测定矿石中痕量钪 对氯偶氮氯膦光度法连续测定矿石中稀土总量和钪 用间氯偶氮氯膦光度法测定钨制品中微量钪 用间羧基偶氮氯膦光度法测定矿石中痕量钪 |  |
| Sn | 用水杨基荧光酮光度法测定钢铁样品中痕量锡 二溴羟基苯基荧光酮光度法测定铜合金中微量锡 二溴羟基苯基荧光酮光度法测定罐头食品中痕量锡 用2,3,4-三羟基-4'-碘-偶氮苯光度法测定锡青铜中锡 用1-[(2,3,4-三羟基苯)偶氮]-4-苯甲酸光度法测定锡表铜中的锡 |  |
| Sr | 二溴羧基偶氮胂光度法测定铝合金中微量锶 用二溴对甲基偶氮羧胂光度法测定铝合金中痕量锶 二溴对甲基偶氮甲磺光度法测定铝合金中痕量锶 二溴对氯偶氮甲磺光度法测定测定铝合金中微量锶 |  |
| Ta | 二溴羟基苯基荧光酮光度法测定高温合金中钽 用5-Br-PADAP光度法测定稀土金属中微量钽 |  |
| Te | 用水杨基荧光酮光度法测定硒中微量碲 |  |
| Th | 二溴邻硝基偶氮胂光度法测定矿石中微量钍 用间磺酸基偶氮氯膦光度法测定钨合金中钍 对硝酸偶氮氯膦光度法测定谷物废溶液中微量钍 间羧基偶氮氯膦光度法测定钍钨合金中钍 用间羧基偶氮氯膦光度法测定硅镁合金中微量钍-胶束掩蔽作用的应用 |  |
| Ti | 二溴羟基苯基荧光酮光度法测定铝合金中微量钛 用5'-硝基水杨基荧光酮光度法测定钢铁中痕量钛 |  |
| TI | 2.用2-羟基-3-羧基-5-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法水样、烟叶和煤灰中痕量铊 |  |
| V | 用三羟基-4'-磺基偶氮苯光度法测定自来水和工业废水中微量钒 二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定钢铁中的痕量钒 二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定铝合金中痕量钒 |  |
| Y | 铈组稀土存在下钇的测定 对甲基偶氮氯膦光度法测定混合稀土氧化物、镍基合金中和矿石中钇 镍基合金和矿石中钇的测定(采用PMBP-苯萃取分离,标准加入扣除法) 对硝基偶氮氯膦光度法测定镍基合金中微量钇 对硝基偶氮氯膦光度法测定钢铁中微量钇 对硝基偶氮氯膦光度法测定矿石中微量钇 对硝基偶氮氯膦光度法测定矿石中重稀土 |  |
| Zn | 用邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定临床样品中微量锌 Meso-四(4-磺酸基苯基)卟啉光度法测定铝合金中微量锌 用T(DBHP)P光度法直接金属锌中微量锌 用Meso-四（4-三甲铵苯基）卟啉光度法测定稻米中微量锌 用Meso-四(4-甲基-3-磺酸基苯)卟啉光度法测定小麦粉大米粉中微量锌 用1-(5-溴-2-吡啶偶氮)-2-萘酚-6-磺酸光度法测定水样和头发中微量锌 用1-(5-溴-2-吡啶偶氮)-2-萘酚-6-磺酸光度法测定铝合金中微量锌 用1,5-二(2-羟基-5-溴苯)-3-氰基甲月替光度法测定头发、葡萄糖及黑米羹营养品中微量锌 |  |
| 尿蛋白 | 用二溴苯基荧光酮光度测定尿蛋白 |  |